Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию РФ

Ивановский государственный университет

Кафедра менеджмента

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАСЧЕТУ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ СТАНОЧНЫХ РАБОТ

Для студентов экономического факультета

специальности «Менеджмент организации»

и направления «Менеджмент»

(Р а з д е л  «Машиностроение»)

«ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ»

# Иваново

## Издательство «Ивановский государственный университет»

2008

Составители: доктор экономических наук, профессор В. Н. Еремин,

старший преподаватель Н. А. Ключникова

Методические указания разработаны как руководство для выбора оптимальных режимов резания при нормировании станочных работ.

Их применение должно способствовать углублению практических навыков при нормировании труда в машиностроении.

Они могут быть использованы при изучении курса «Организация и нормирование труда» и «Материалы и системы технологий отраслей народного хозяйства» студентами специальности «Менеджмент организации» и направления «Менеджмент».

Печатается по решению

методической комиссии

экономического факультета

Ивановского университета

Рецензент:

профессор, зав. кафедрой теории машин и сопротивления

материалов Ивановской государственной текстильной академии С. М. Иванов

© Издательство «Ивановский

государственный университет»,

2008

Нормативный метод расчета режимов резания

на токарных операциях

При расчете режимов резания данным методом используются «Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках» (М.: Машиностроение, 1974).

Определение режима резания состоит в выборе по заданным условиям обработки: типа токарного резца; геометрических параметров режущей части инструмента; материала режущей части инструмента и его державки; наивыгоднейшего сочетания глубины, подачи и скорости резания.

Все эти параметры должны обеспечивать наименьшую трудоемкость и себестоимость выполнения операций при наиболее полном использовании режущих свойств инструмента и эксплуатационных возможностей станка. Указанные «Общемашиностроительные нормативы...» не исключают возможности оптимизации процессов резания при измененных условиях обработки (применение новых режущих материалов, способов охлаждения зоны резания и т. п.).

Тип токарного резца выбирается в зависимости от вида обрабатываемых поверхностей. Сечение державки резца, т. е. его тела, которым резец зажимается в резцедержателе, зависит от различных факторов (вида обработки — черновая или чистовая, типа станка, вида обрабатываемой поверхности и её размера и т. д.). Наиболее часто для наружной обработки на станках 1К62 применяют державку прямоугольной формы с сечением 16×25 (ширина и высота), для растачивания — квадратной формы (20×20) с переходом в круглую часть диаметром 16 мм.

Материал режущей части определяется по таблице «Выбор марки инструментального материала» (все таблицы из вышеуказанных нормативов) в зависимости от обрабатываемого материала, вида и характера обработки. В качестве материала державки резца используют Сталь 45 (углеродистая качественная конструкционная) или Сталь 45Х (легированная конструкционная хромистая).

Форму передней поверхности определяют по таблице «Геометрические параметры режущей части инструмента» в которой дано пять форм передней поверхности: I — плоская с фаской; II — радиусная с фаской; III — плоская; IV — плоская с отрицательным передним углом; V — плоская с фаской и опущенной вершиной. Нужную форму определяют в зависимости от области применения резцов с данной формой передней поверхности.

При определении геометрических параметров режущей части токарного резца величину главного угла в плане φ выбирают в зависимости от жесткости системы «Станок—приспособление—инструмент—деталь» (СПИД), а также от вида и формы обрабатываемой поверхности (торец, ступенчатая поверхность и т. п.). Передний угол γ, от которого зависит прочность резца, назначают в зависимости от вида обрабатываемого материала и его прочности на растяжение, а также от вида режущего материала. Задний угол α, влияющий на величину трения резца об обрабатываемую деталь, выбирают в зависимости от вида обрабатываемого материала, вида обработки (черновая или чистовая) и вида режущего материала. Угол наклона главной режущей кромки λ выбирают в зависимости от условий работы. Радиус при вершине резца (r) определяют в зависимости от сечения державки и вида обработки (черновая или чистовая). От этих же параметров зависит и величина фаски.

Определение наивыгоднейшего режима резания начинают с расчета припуска на обработку, после чего назначают глубину резания. Необходимо стремиться к тому, чтобы глубина резания была равна величине припуска, т. е. желательно срезать весь припуск за один проход инструмента. Но при этом необходимо соблюдать требования к точности получаемого размера и шероховатости поверхности. Если условия обработки не дают возможность за один проход достичь вышеназванных требований, то в этом случае припуск делят на две части: большую снимают за черновой проход, а меньшую — за чистовой проход. В случае нежестких требований к качеству поверхности допускается снимать припуск за i-е число одинаковых проходов. При назначении глубины резания необходимо также учесть эксплуатационные возможности станка: силу подачи и мощность.

Затем определяют по таблицам подачу в зависимости от заданной шероховатости поверхности. Если шероховатость поверхности после обработки от 1 (Rz=320) до 3 (Rz=80), то данную шероховатость можно достичь черновым точением или растачиванием (для внутренних поверхностей). В этом случае подачи определяются по таблицам «Подачи для чернового наружного точения» или «Подачи для чернового растачивания» в зависимости от вида обрабатываемого материала (сталь или чугун); размера державки резца (сечение); диаметра обрабатываемой поверхности и глубины резания.

Если шероховатость обработанной поверхности от 4 (Rz=40) до 6 (Ra=2,5) и выше, то такую шероховатость можно достичь только чистовым точением, и в этом случае подачу определяют по таблице «Подачи в зависимости от заданной чистоты поверхности».

Для дальнейших расчетов принимают среднее арифметическое значение табличной подачи Sтабл для чистовой обработки и максимальное значение для черновой обработки.

После определения Sтабл проверяют выбранную подачу по лимитирующим (ограничивающим) факторам (только при t>1 мм) по прочности державки резца и по силе подачи.

Выбранная по таблицам подача должна быть меньше или равна подаче, допускаемой прочностью державки резца Sтабл ≤Sдоп, которую определяют по таблице «Подачи, допускаемые прочностью державки резца» в зависимости от обрабатываемого материала и его механических свойств; вида режущего материала; глубины резания; сечения державки резца.

Если получают, Sтабл ≥Sдоп, то следует уменьшить назначенную глубину резания, т. е. снимать припуск на обработку h не за один, а, например, за два прохода.

По силе подачи проверяются только детали из стали. Сила подачи, необходимая для обработки с выбранной подачей — Sтабл, должна быть меньше или равна максимальной силе подачи, которую может развивать станок: Рх≤Рx max.

Значение Рх определяют по таблице «Сила подачи» в зависимости от механических свойств обрабатываемого материала; глубины резания; величины выбранной подачи Sтабл; главного угла в плане — φ; скорости резания (условно принимают vрез=100 м/мин).

Если получают Рх >Рx max, то следует или уменьшить выбранную по таблицам подачу, или уменьшить глубину резания.

Выбранную и проверенную по лимитирующим факторам подачу корректируют по паспортным данным станка и принимают равное или ближайшее большее значение подачи: S0 (мм/об) при условии, что S0Sтабл×100%≤105%. Если это условие не соблюдается, то выбирают ближайшее меньшее значение. Корректировка по паспортным данным станка необходима ввиду дискретности (прерывности) ряда подач на токарных станках.

Далее определяют скорость резания по таблицам «Скорость резания» в зависимости от вида обрабатываемого материала (сталь, чугун); вида режущего материала, его марки; механических свойств обрабатываемого материала; величины подачи S0 (мм/об); характера обработки; главного угла в плане φ.

При определении скорости резания необходимо учесть поправочные коэффициенты на марку твердого сплава Киv и на состояние обрабатываемой поверхности Кпv и рассчитать с учетом этих коэффициентов:

Vрасч=Vтабл×Киv×Кпv.

После чего определяют число оборотов шпинделя по формуле:

nрасч=1000×vрасчπ×D,

где D — диаметр обрабатываемой поверхности заготовки.

Рассчитанное число оборотов шпинделя корректируют по паспортным данным станка и принимают n0 (об/мин) равное или ближайшее большее при условии, что n0nрасч×100%≤105%. Если это условие не соблюдается, то выбирают ближайшее меньшее значение.

После чего рассчитывают фактическую скорость резания по формуле:

vфакт=π×D×n01000.

Выбранный режим резания (t, S0,  vф) проверяют по мощности, которую определяют по таблицам «Мощность, необходимая для резания» в зависимости от обрабатываемого материала; его механических свойств; глубины резания; подачи; скорости резания.

Табличное значение мощности умножают на поправочный коэффициент, учитывавший величину переднего угла γ и главного угла в плане φ, и получают значение мощности, необходимой для выполнения выбранного режима резания:

Nрез=Nтабл×KNγϕ.

Необходимым условием возможности выполнения выбранного режима резания является соотношение:

Nрез≤Nшп=Nэ.д.×η,

где	Nшп — максимальная мощность на шпинделе, которую может

развить станок;

Nэ.д. — мощность электродвигателя главного движения;

η — к. п. д. станка при передаче движения от

электродвигателя на шпиндель.

Если вышеназванное условие не соблюдается, необходимо уменьшить глубину резания и расчет режима произвести вновь.

Классификация металлорежущего оборудования.

Токарные станки

Металлорежущим станком называется машина, с помощью которой путем снятия стружки с заготовки получают деталь требуемой формы, размеров и шероховатостью поверхности с заданной степенью точности.

Основными классификационными признаками металлорежущих  станков являются:

1. Универсальность:

а) универсальные станки — для обработки деталей различных типов;

б) специализированные — для обработки однотипных деталей;

в) специальные — для обработки детали одного вида (поршень, втулка).

2. Степень автоматизации:

а) с ручным управлением;

б) полуавтоматические;

в) автоматические.

3. Точность обработки:

а) нормальной точности (класс Н);

б) повышенной точности (П);

в) высокой точности (В);

г) особо высокой точности (А);

д) особо точные (С).

4. Вес:

а) легкие (весом до 1 т);

б) средние (до 10 т);

в) тяжелые (свыше 10 т).

Обозначение моделей станков осуществляется на основе классификации, разработанной ЭНИМС (Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков). По этой классификации все станки, выпускаемые серийно, делятся на десять групп. Каждая группа, в свою очередь, включает в себя десять типов станков. В группу объединены станки по общности технологического метода обработки или близкие по назначению (например, сверлильные и расточные).

Различные виды (модели) станков обозначаются двумя, тремя или четырьмя цифрами, а иногда сочетанием букв и цифр. В обозначении станка на первом месте стоит номер группы: 0 — резервные, 1 — токарные, 2 — сверлильные и расточные, 3 — шлифовальные, заточные и доводочные, 4 — комбинированные, 5 — зубо- и резьбообрабатывающие, 6 — фрезерные, 7 — строгальные, долбежные и протяжные, 8 — разрезные, 9 — разные (опиловочные, делительные, балансировочные и др.) Вторая цифра определяет тип станка, а далее или техническая характеристика, например, максимальный диаметр сверления, максимальный диаметр обрабатываемого прутка и т. п., или условный размер станка. Буква на втором или третьем месте позволяет различать станки одного типоразмера, но с разными техническими характеристиками (модернизированные, т. е. усовершенствованные). Буква в конце шифра указывает на различные модификации (видоизменения) станков одной базовой модели, при этом буква А обозначает станок с копировальным устройством, Б — повышенной точности, Ф — с числовым программным управлением (ЧПУ). Например, шифром 1336А обозначают токарно-револьверный станок (группа 1, тип 3), с максимальным диаметром обрабатываемого прутка 36 мм (36), модифицированный (А).

Токарные станки являются одной из основных групп металлорежущих станков. Их удельный вес составляет более 50 % всех металлорежущих станков.

Технологический метод формообразования поверхностей заготовок точением характеризуется наличием двух движений: вращательным движением заготовки (скорость резания v) и поступательным движением режущего инструмента — резца (движение подачи  Sпр или Sп) (рис. 1).

В зависимости от назначения, области применения, технологических возможностей, конструкции, степени автоматизации и ряда других признаков все токарные станки делятся на десять типов: 0 — автоматы и полуавтоматы специализированные, 1 — автоматы и полуавтоматы одношпиндельные, 2 — автоматы и полуавтоматы многошпиндельные, 3 — револьверные, 4 — сверлильные, 5 — карусельные, 6 — токарные и лобовые, 7 — многорезцовые, 8 — специализированные, 9 — разные токарные.

На вертикальных полуавтоматах и автоматах и токарно-карусельных станках заготовки имеют вертикальную ось вращения, на остальных — горизонтальную. Движение подачи осуществляется параллельно, перпендикулярно или под углом к оси вращения заготовки.

Рис. 1. Схема формообразования при точении

Наиболее распространенными станками этой группы являются универсальные и специальные. Универсальные токарно-винторезные станки предназначены для обработки тел вращения путем обтачивания наружных цилиндрических, фасонных поверхностей, растачивания отверстий, прорезания внутренних и наружных канавок, нарезания резьбы и т. д.

Специальные токарные станки предназначены для выполнения узкого круга операций над определенными деталями, изготовляемыми в серийном и массовом производстве.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

НА ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

ПРИМЕР 1

Обработка наружной цилиндрической поверхности (точение)

На токарно-винторезном станке 1К62 требуется обточить наружную поверхность валика, изготовленного из горячекатаной стали 45 без окалины, в=75 кг/мм2. Шероховатость поверхности указана на чертеже (рис. 2). Обработка без охлаждения. Точение в условиях жесткой системы.

Содержание операции

А. Установить заготовку и снять.

1. Точить поверхность с  104 мм до  100 мм на l=400 мм (на проход).

Требуется:

1. Выбрать режущий инструмент.

2. Назначить режим резания.

3. Рассчитать основное (технологическое) время.

Рис. 2. Схема обработки наружной продольной поверхности

на проход

Решение

1. Выбираем тип резца, его геометрию и материал режущей части.

При наружном продольном точении выбираем прямой проходной резец с сечением державки 16×25, т. к. это сечение наиболее часто используется на станке модели 1К62.

По карте 1 — в зависимости от обрабатываемого материала, вида и характера обработки, а именно, черновая обработка, при относительно равномерном припуске выбираем материал режущей части Т15К6.

По карте 2 — при условии, что обрабатываемый материал сталь 45 с в=75 кг/мм2, обработка черновая, выбираем геометрические параметры резца:

форма передней поверхности — II радиусная с фаской;

главный угол в плане φ=45о;

передний угол =15о;

задний угол =8о;

угол наклона главной режущей кромки =10о;

радиус при вершине r=1,0 мм.

2. Рассчитаем припуск на обработку (h).

При обработке цилиндрической поверхности (симметричный припуск):

h=D−d2,

где	D — диаметр обрабатываемой поверхности;

d — диаметр обработанной поверхности.

h=104−1002=2,0мм.

3. Глубина резания (t).

При черновой обработке стремимся весь припуск снять за один проход, следовательно i=1.

t=hi=2,0мм.

4. В зависимости от обрабатываемого материала, шероховатости обработанной поверхности и глубины резания назначаем максимально допустимую подачу (Sтабл мм/об).

При черновой обработке наружной цилиндрической поверхности (точение) по карте 3 при обработке стали, сечении державки 16×25, диаметре обрабатываемой поверхности  104 мм и глубине резания t=2,0 мм

Sтабл=1,2 мм/об.

Так как обработка черновая, данную подачу проверяем по лимитирующим факторам:

а) по прочности державки резца.

Sдоп.=2,7 мм/об;

б) по осевой силе подачи (карта 7). При использовании данной карты условно принимаем скорость резания v=100 м/мин, т. к. это значение дает отклонение в силе резания 5 % — что допустимо. Должно соблюдаться условие

Рх ≤ Рх станка (max).

Если выбранная подача не удовлетворяет этим условиям, необходимо установленную по нормативам подачу снизить до величины, допускаемой прочностью механизма станка или прочностью державки резца.

По карте 7 Рх=92 кг, а станок имеет max Рх=360 кг. Следовательно, подача Sтабл=1,2 мм/об удовлетворяет всем лимитирующим требованиям, поэтому принимаем по паспорту станка (приложение 2) подачу, равную рекомендуемой нормативами или ближайшую большую, проверяя ее по условию

SoSтабл×100%≤105%,

где	Sо — откорректированная по паспорту станка подача.

Если вышеуказанное условие не соблюдается (Sо получается больше 105 %, чем Sтабл), то принимаем по паспорту станка ближайшую меньшую подачу. В нашем случае

SoSтабл×100%=1,211,2×100%=100,8%,     Sо=1,21 мм/об.

5. По выбранной подаче, глубине резания, определяем скорость резания (v м/мин).

По карте 8 скорость резания для наружного продольного точения при отношении dD=100104=0,96 равна vтабл=65 м/мин.

Поправочный коэффициент в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности при обработке проката равен Кnv=1,0, следовательно vрасч=vтабл×Кnv=65×1,0=65 м/мин.

Исходя из выбранной скорости, рассчитываем число оборотов шпинделя

nрасч=1000×vрасчπ×D=1000×653,14×104=199 обмин.

По паспорту станка (приложение 2) принимаем число оборотов равное расчетной величине. Допускается принимать число оборотов ближайшее большее, если оно превышает расчетное число оборотов не более чем на 5 %. Итак

nonрасч×100%=200199×100%=100,5%, т. е. на 0,5 % больше.

Следовательно, можно принять по паспорту станка ближайшую большую величину nо=200 об/мин.

Тогда фактическая скорость резания будет равна

vфакт=π×D×no1000=3,14×104×2001000=65,3 ммин.

6. Выбранный режим резания проверяем по мощности станка. В зависимости от обрабатываемого материала, подачи и скорости резания по карте 10 Nтабл=4,1 квт.

Поправочный коэффициент при условии, что =+15о, φ=45о будет равен КNφ=1,0, следовательно Nрез=Nтабл× КNφ=4,1 квт.

Выбранную мощность резания сравниваем с эффективной мощностью на шпинделе станка (приложение 2)

Nшп=Nдв× η=10×0,75=7,5 квт.

Nрез<Nшп, т. к. 4,1 квт < 7,5 квт.

Следовательно, выбранный режим резания удовлетворяет всем необходимым требованиям и может быть выполнен на данном станке.

7. Рассчитываем основное (технологическое) время

Тосн.=Lnо×So×i=l1+l+l2nо×So×i=400+3,5200×1,21×1=1,67мин.

l=400 мм (по чертежу);

l1+l2=3,5 мм (по приложению 1);

nо=200 об/мин;

Sо=1,21 мм/об;

i=1.

ПРИМЕР 2

Подрезание торца, растачивание

Определить режим резания и основное (технологическое) время по следующим исходным данным:

деталь — втулка;

материал — серый чугун СЧ 15; НВ=200;

заготовка — отливка (без корки);

оборудование — токарно-винторезный станок 1К62;

приспособление — трехкулачковый патрон;

система СПИД — жесткая.

Содержание операции

А. Установить заготовку и снять.

1. Подрезать торец  70 мм, выдерживая размер 65 мм.

2. Расточить отверстие с  48 мм до  50 мм на длину 65 мм (на проход).

Требуется:

1. Выбрать режущие инструменты.

2. Назначить режимы резания.

3. Рассчитать основное (технологическое) время.

Рис. 3. Схема обработки торца и растачивания отверстия

на проход

Решение

I переход. Подрезать торец  70 мм, выдерживая размер 65 мм.

1. Режущий инструмент — резец проходной-отогнутый. Сечение державки 16×25, материал режущей части ВК6 (карта 1), форма передней поверхности — III плоская, углы φ=45о,=5о, =8о, =10о (карта 2).

2. Припуск h=67−65=2 мм, выбираем i=1, следовательно t=hi=2 мм.

3. Подача. Обработка черновая, поэтому берем данные в карте № 3

Sтабл=1,2 мм/об — max возможная подача.

Выбранную подачу проверяем:

а) по прочности державки резца (карта 6) Sдоп.=2,7 мм/об;

б) по силе подачи (обрабатываемый материал — чугун) не проверяем.

По паспорту станка (приложение 2) принимаем Sо=1,21 мм/об, т. к. SoSтабл×100%=1,211,2×100%=100,5% ≤105%.

4. Скорость резания (карта 9).

Для поперечного точения при отношении dD=4870=0,68 vтабл=82 м/мин., поправочные коэффициенты: Киv=1,0; Кnv=1,0, следовательно vрасч=vтабл×Киv×Кnv = 82 м/мин.

5. Число оборотов.

nрасч=1000×vрасчπ×D=1000×823,14×70=373 обмин.

По паспорту станка (приложение 2) имеем ближайшие nо=315 об/мин. и nо=400 об/мин.

Принимаем nо=400 об/мин. и проверяем:

nonрасч×100%=400373×100%=107,2%, т. е. nо > nрасч. на 7,2 %, что недопустимо, следовательно принимаем nо=315 об/мин., тогда

vфакт=π×D×no1000=3,14×70×3151000=69,2 ммин.

6. Выбранный режим проверяем по мощности (карта 11)

Nрез=3,4 квт.

Nшп=Nдв× η=10×0,75=7,5 квт.

Nрез<Nшп (3,4 квт < 7,5 квт).

Режим работы на станке возможен.

7. Основное (технологическое) время

Тосн.=Lnо×So×i=11+3,5315×1,21×1=0,038 мин,

где L=l+ l1+l2

l=70−482=222=11, т. к. подрезка торца

где:	70 — наружный диаметр, ограничивающий обрабатываемую поверхность,

48 — внутренний диаметр, ограничивающий обрабатываемую поверхность.

l1+l2=3,5 мм (приложение 1).

II переход. Расточить отверстие с  48 мм до  50 мм на l=65 мм (на проход).

1. Режущий инструмент — резец расточной для сквозных отверстий, сечение державки 20×20, круглая часть резца имеет  16 мм. Материал режущей части ВК6, форма передней поверхности — III плоская, углы φ=60о,=5о, =8о (карты 1 и 2).

2. Припуск h=50−482=22=1 мм, т. к. при растачивании h=dзаг−dдет2.

Глубина резания при i=1 t=hi=1 мм.

3. Подача (карта 4) Sтабл=0,3 мм/об., по паспорту Sо=0,3 мм/об., т. к. глубина резания при черновом растачивании незначительная t = 1,0 мм, проверка подачи по лимитирующим факторам не производится.

4. Скорость резания (карта 9) растачивания Vтабл=98 м/мин.

Коэффициенты: Киv=1,0; Кnv=1,0,

vрасч=vтабл×Киv×Кnv = 98 м/мин.

5. Число оборотов.

nрасч=1000×vрасчπ×D=1000×983,14×70=624 обмин.

По паспорту станка выбираем nо=630 об/мин.

nonрасч×100%=630624×100%=100,9 %  < 105 %?  nо=630 об/мин.

Фактическая скорость резания

vфакт=π×D×no1000=3,14×50×6301000=98,9 ммин.

6. Выбранный режим проверяем по мощности (карта 11)

Nрез=1,4 квт, а Nшп=7,5 квт, следовательно данный режим на станке 1К62 возможен.

7. Основное (технологическое) время

Тосн.=l+l1+l2nо×So×i=65+2630×0.3×1=0,35 мин,

где 	l = 65 мм (по чертежу);

l1+l2=2 мм (приложение 1).

| ВЫБОР МАРКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА |  | КАРТА 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатываемый материал | Вид и характер обработки | Инструментальный материал |  |
|  |  | Наименование | Марка |
| Сталь углеродистая и легированная и стальное литье | Точение и растачивание. Черновая и грубая обработка по корке при прерывистом резании и неравномерном припуске, а также после сварки и автогенной резки | Твердый сплав | Т5К10 |
|  | Черновая обработка по корке при относительно равномерном припуске или без корки и ударов, а также чистовая обработка |  | Т14К8 Т14К6 Т15К6Т |
|  | Чистовая и тонкая обработка |  | Т30К4 Т60К6 |
|  | Отрезка и прорезка | Твердый сплав | Т5К10 |
|  | Нарезание резьбы. Черновое и чистовое |  | Т15К6 Т15К6Т |
|  | Обработка фасонными резцами. Сверление, рассверливание, развертывание. Точение. При невозможности (по технологическим ограничениям) использования режущих свойств твердого сплава | Быстрорежущая сталь | Р18 |
| Чугун серый и ковкий | Точение и растачивание. Черновая и грубая обработка по коре при прерывистом резании и неравномерном припуске | Твердый сплав | ВК8 |
|  | Черновая обработка по корке при непрерывном резании и чистовая обработка |  | ВК6 |
|  | Чистовая и тонкая обработка | Твердый сплав | ВК2, ВК3 |
|  | Черновая и чистовая обработка в условиях жесткой системы станок—инструмент—деталь | Минералокерамика | ЦМ–332 |
|  | Отрезка и прорезка | Твердый сплав | ВК8 |
|  | Нарезание резьбы черновое и чистовое |  | ВК6, ВК3, ВК4, ВК2 |
|  | Сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание | Быстрорежущая сталь | Р18 |
| Медные сплавы | Точение, растачивание, сверление |  |  |

| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА |  |  | Резцы токарные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КАРТА 2 | Лист 1 |
| Наименование формы и эскиз |  |  | Область применения |  |
| 1. Форма передней поверхности | I. Плоская с фаской |  | Резцы с пластинками твердого сплава всех типов для обработки стали |  |
|  | II. Радиусная с фаской |  | Точение и растачивание стали. Радиусная лунка обеспечивает завивание стружки. Резцы с пластинками твердо сплава |  |
|  | III. Плоская |  | Резцы всех типов для обработки чугуна и медных сплавов. Обработка стали резцами из стали Р18 |  |
|  | IV. Плоская с отрицательным передним углом |  | Черновое точение и растачивание стали с пределом прочности в=100 кГ/мм2, стального литья с коркой, загрязненной неметаллическими включениями; точение с ударами. Резцы с пластинками твердого сплава |  |
|  | V. Плоская с фаской и опущенной вершиной |  | Черновое точение стали с крупными стружками и подачами S≥1,5 мм/об. |  |
| Условия работы |  |  |  |  |
| 2. Главный угол с плане φ в град. | 45 | Точение в условиях жесткой системы (наиболее распространенный угол) |  |  |
|  | 60—75 | Точение и растачивание при недостаточно жесткой системе |  |  |
|  | 90 | Подрезка, прорезка, отрезка. Обтачивание и растачивание ступенчатых поверхностей в упор. Обработка в условиях нежесткой системы. |  |  |

| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резцы токарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 2 |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |  |
|  | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Резцы с пластинками из твердого сплава |  |  |  |  |  | Резцы из стали Р18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Черновое | Чистовое |  |  |  в град. |  | Черновое |  |  | Чистовое |  |  в град. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  в град. |  |  |  |  |  |  в град. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задние и передние углы  и  | Сталь и стальное литье |  |  |  | в≤80кГ/мм2 |  |  | 8 | 12 |  |  | 12-15 |  | 6 |  |  | 12 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | в≥80кГ/мм2 |  |  | 8 | 12 |  |  | 10 |  | 6 |  |  | 12 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | в=100кГ/мм2 по корке, загрязненной неметаллическими включениями, и при работе с ударами |  |  | 8 | 12 |  |  | -10 |  | – |  |  | – |  | – |  |
|  | Стали и жаропрочные сплавы |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 8 |  | 20 |  |
|  | Чугун |  |  |  | Серый |  |  | 8 | 10 |  |  | 5 |  | – |  |  | – |  | – |  |
|  |  |  |  |  | Ковкий |  |  | 8* | 10 |  |  | 8 |  | – |  |  | – |  | – |  |
|  | Медные сплавы |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  | – |  | 8 |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 4. Угол наклона главной режущей кромки  |  |  | Угол  в град. |  |  |  | Условия работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (-2)–(-4) |  |  |  | Чистовое точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | Точение и растачивание стали и чугуна резцами φ=90о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0–5 |  |  |  | Точение и растачивание жаропрочных сталей и сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  | Черновое точение и растачивание сталичугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12–15 |  |  |  | Точение прерывистых поверхностей (с ударами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Радиус при вершине r f в мм |  | Наименование резцов |  |  |  |  | Характер обработки |  | Сечение резца в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220 |  | 1625 2020 |  | 3030 2525 |  | 2540 3030 |  |  | 3045 4040 |  | 4060 |
|  |  | Проходные, подрезные и расточные |  |  |  | Твердый сплав | Черновая и чистовая |  | 0,5–1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2,0–2,5 |
|  |  |  |  |  |  | Р18 | Черновая и чистовая** |  | 1,5 2,0 |  | 1,5 2,0 |  | 2,0 3,0 |  | 2,0 3,0 |  |  | – – |  | – – |
|  |  | Отрезные и прорезные |  |  |  |  | – |  | 0,2–0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Размеры радиусной (стружкоотводящей) лунки в мм |  |  |  | R |  |  | Твердый сплав |  | 4–6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B |  |  |  |  | 2–2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина |  |  |  |  | 0,1–0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R |  |  | Р18 |  | 21–25 |  | 26–30 |  | 31–40 |  | 41–50 |  |  | – |  | – |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  | 5,5–7 |  | 7,5–8,5 |  | 9–10 |  | 11–13 |  |  |  |  |  |

* При черновой обработке с неравномерным припуском рекомендуется применять резцы с передним углом  от 0–5о.

** При чистовом точении нежестких деталей приведенные величины радиуса при вершине резца следует уменьшить.

| ПОДАЧИ ДЛЯ ЧЕРНОВОГО НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ Резцы с пластинками из твердого сплава и быстрорежущей стали |  |  |  |  | Точение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КАРТА 3 |  |  |  |
| Обрабатываемый материал | Размер державки резка в мм | Диаметр детали в мм до | Глубина резания t в мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | До 3 | До 5 |  | До 8 | До 12 | Св. 12 |
|  |  |  | Подача S в мм/об |  |  |  |  |  |
| Стали конструкционные углеродистые легированные и жаропрочные | 1625 | 20 | 0,3–0,4 | – |  | – | – | – |
|  |  | 40 | 0,4–0,5 | 0,3–0,4 |  | – | – | – |
|  |  | 60 | 0,5–0,7 | 0,4–0,6 |  | 0,3–0,5 | – | – |
|  |  | 100 | 0,6–0,9 | 0,5–0,7 |  | 0,5–0,6 | 0,4–0,5 | – |
|  |  | 400 | 0,8–1,2 | 0,7–1,0 |  | 0,6–0,8 | 0,5–0,6 | – |
|  | 2032 2525 | 20 | 0,3–0,4 | – |  | – | – | – |
|  |  | 40 | 0,4–0,5 | 0,3–0,4 |  | – | – | – |
|  |  | 60 | 0,6–0,7 | 0,5–0,7 |  | 0,4–0,6 | – | – |
|  |  | 100 | 0,8–1,0 | 0,7–0,9 |  | 0,5–0,7 | 0,4–0,7 | – |
|  |  | 600 | 1,2–1,4 | 1,0–1,2 |  | 0,8–1,0 | 0,6–0,9 | 0,4–0,6 |
| Чугун и медные сплавы | 1625 | 40 | 0,4–0,5 | – |  | – | – | – |
|  |  | 60 | 0,6–0,8 | 0,5–0,8 |  | 0,4–0,6 | – | – |
|  |  | 100 | 0,8–1,2 | 0,7–1,0 |  | 0,6–0,8 | 0,5–0,7 | – |
|  |  | 400 | 1,0–1,4 | 1,0–1,2 |  | 0,8–1,0 | 0,6–0,8 | – |
|  | 2032 2525 | 40 | 0,4–0,5 | – |  | – | – | – |
|  |  | 60 | 0,6–0,9 | 0,5–0,8 |  | 0,4–0,7 | – | – |
|  |  | 100 | 0,9–1,3 | 0,8–1,2 |  | 0,7–1,0 | 0,5–0,8 | – |
|  |  | 600 | 1,2–1,8 | 1,2–1,6 |  | 1,0–1,3 | 0,9–1,1 | 0,7–0,9 |
|  | 2540 | 60 | 0,6–0,8 | 0,5–0,8 |  | 0,4–0,7 | – | – |
|  |  | 100 | 1,0–1,4 | 0,9–1,2 |  | 0,8–1,0 | 0,6–0,9 | – |
|  |  | 1000 | 1,5–2,0 | 1,2–1,8 |  | 1,0–1,4 | 1,0–1,2 | 0,8–1,0 |

П р и м е ч а н и я:

1. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1,0 мм/об не применять.

2. При обработке прерывистых поверхностей и на работах с ударами следует табличные значения подачи умножить на коэффициент КS=0,75–0,85.

3. При обработке закаленных сталей к табличным данным применять коэффициент: для сталей с HRС 44–56 КS=0,8, для сталей с HRС 57–62 КS=0,5.

| ПОДАЧИ ДЛЯ ЧЕРНОВОГО РАСТАЧИВАНИЯ Резцы с пластинками из твердого сплава и быстрорежущей стали |  |  |  |  |  |  | Растачивание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 4 |  |  |
| 1. Токарные и токарно-револьверные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер резца или оправки в мм |  | Вылет резца или оправки в мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь и стальное литье |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |
|  |  |  | Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 2 |  | 3 | 5 |
|  |  |  | Подача S в мм/об |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр сечения круглой части резца | 10 | 50 | 0,08 | – | – | 0,12–0,16 |  | – | – |
|  | 12 | 60 | 0,10 | 0,08 | – | 0,12–0,20 |  | 0,12–0,15 | – |
|  | 16 | 80 | 0,10–0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,20–0,30 |  | 0,15–0,25 | 0,10–0,18 |
|  | 20 | 100 | 0,15–0,30 | 0,15–0,25 | 0,12 | 0,30–0,40 |  | 0,25–0,35 | 0,12–0,25 |
|  | 25 | 125 | 0,25–0,50 | 0,15–0,40 | 0,12–0,20 | 0,40–0,60 |  | 0,30–0,50 | 0,25–0,35 |
|  | 30 | 150 | 0,40–0,70 | 0,20–0,50 | 0,12–0,30 | 0,50–0,80 |  | 0,40–0,60 | 0,25–0,45 |
|  | 40 | 200 | – | 0,25–0,60 | 0,15–0,40 | – |  | 0,60–0,80 | 0,30–0,60 |
| Сечение оправки | 4040 | 150 | – | 0,6–1,0 | 0,5–0,7 | – |  | 0,7–1,2 | – |
|  |  | 300 | – | 0,4–0,7 | 0,3–0,6 | – |  | 0,6–0,9 | 0,4–0,7 |
|  | 6060 | 150 | – | 0,9–1,2 | 0,8–1,1 | – |  | 1,0–1,5 | 0,8–1,2 |
|  |  | 300 | – | 0,7–1,0 | 0,5–0,8 | – |  | 0,9–1,2 | 0,7–0,9 |
|  | 7575 | 300 | – | 0,9–1,3 | 0,8–1,1 | – |  | 1,1–1,6 | 0,9-1,3 |
|  |  | 500 | – | 0,7–1,0 | 0,6–0,9 | – |  | – | 0,7–1,1 |
|  |  | 800 | – | – | 0,4–0,7 | – |  | – | 0,6–0,8 |

| ПОДАЧИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАННОЙ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ Резцы с пластинками из твердого сплава и быстрорежущей стали |  |  |  | Точение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КАРТА 5 |  |  |
| Класс чистоты | Обрабатываемый материал | Диапазон скоростей резания v в м/мин | Радиус при вершине резца r в мм |  |  |  |
|  |  |  | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | Подача S в мм/об |  |  |  |
|  4 | Сталь углеродистая и легированная | < 50 | 0,3–0,5 |  | 0,45–0,6 | 0,55–0,7 |
|  |  | > 50 | 0,4–0,55 |  | 0,55–0,65 | 0,65–0,7 |
|  | Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | Весь диапазон скоростей | 0,25–0,4 |  | 0,40–0,5 | 0,5–0,6 |
|  5 | Сталь углеродистая и легированная | < 50 | 0,18–0,25 |  | 0,25–0,3 | 0,3–0,4 |
|  |  | > 50 | 0,25–0,3 |  | 0,3–0,35 | 0,35–0,5 |
|  | Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | Весь диапазон скоростей | 0,15–0,25 |  | 0,25–0,4 | 0,4–0,5 |
|  6 | Сталь углеродистая и легированная | < 50 | 0,10 |  | 0,11–0,15 | 0,15–0,22 |
|  |  | 50–100 | 0,11–0,16 |  | 0,16–0,25 | 0,25–0,35 |
|  |  | > 100 | 0,16–0,2 |  | 0,2–0,25 | 0,25–0,35 |
|  | Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | Весь диапазон скоростей | 0,1–0,15 |  | 0,15–0,20 | 0,20–0,35 |

| ПОДАЧИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРОЧНОСТЬЮ ДЕРЖАВКИ РЕЗЦА |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КАРТА 6 |  |  |  |  |  |
| Обрабатываемый материал |  |  | Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резцы с пластинками твердого сплава | Сталь В в кГ/мм | 40–59 | 3,5 | 4,4 | 5,5 |  | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13 | 16 |
|  |  | 60–92 | 2,9 | 3,5 | 4,4 |  | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13 |
|  |  | > 92 | – | 2,9 | 3,5, |  | 4,4 | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 5 |
|  | Чугун | 150–245 | 5,5 | 6,8 | 8,4 |  | 10 | 12,5 | 15,5 | 19 | 23 |
| Резцы из стали Р18 | Сталь В в кГ/мм | < 65 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |  | 5,6 | 6,9 | 8,5 | 10,5 | 13 |
|  |  | 65–86 | 2,5 | 3,0 | 3,7 |  | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 8,5 | 10,5 |
|  |  | > 86 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 8,5 |
| Резцы проходные и расточные |  |  | Подача, допускаемая прочностью державки S в мм/об |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 |  |  | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212 |  |  | 0,73 | 0,5 | 0,4 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 1616 |  |  | 0,81 | 0,58 | 0,45 |  | 0,34 | 0,26 | 0,2 | 0,15 | 0,12 |
| 1220 |  |  | 1,3 | 1,0 | 0,75 |  | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,26 | 0,2 |
| 1616 |  |  | 1,4 | 1,1 | 0,81 |  | 0,64 | 0,48 | 0,37 | 0,28 | 0,21 |
| 1625 |  |  | 2,7 | 2,0 | 1,5 |  | 1,2 | 0,87 | 0,7 | 0,51 | 0,39 |
| 2020 |  |  | 2,7 | 2,0 | 1,5 |  | 1,2 | 0,87 | 0,7 | 0,51 | 0,39 |
| 2030 |  |  | 4,5 | 3,8 | 2,6 |  | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,87 | 0,64 |

Поправочные коэффициенты на подачу в зависимости

от длины вылета резца, выраженной через его высоту Н

| Длина вылета резца lдерж. | 1Н | 1,5Н | 2Н | 2,5Н | 3Н | 4Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,73 | 1,0 | 0,69 | 0,52 | 0,4 | 0,28 |

| СИЛА ПОДАЧИ Сталь. Резцы с пластинками из твердого сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 7 |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при растяжении в в кГ/мм2 |  |  |  | Подача S в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46–56 | 57–67 |  | 68–81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердость по Бринеллю НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135–161 | 162–191 |  | 192–226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | – |  | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 2,4 | 2,0 |  | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 2,8 | 2,4 |  | 2,0 | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 3,4 | 2,8 |  | 2,4 | – | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 4,0 | 3,4 |  | 2,8 | – | – | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 4,8 | 4,0 |  | 3,4 | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 |  | – | – | – | – | – | – |
| 5,7 | 4,8 |  | 4,0 | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 |  | 1,8 | – | – | – | – | – |
| 6,8 | 5,7 |  | 4,8 | – | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 |  | 0,75 | 1,8 | – | – | – | – |
| 8,0 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,36 |  | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – | – |
| 9,7 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 | 9,7 |  | 6,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,26 |  | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 | – | – |
| 14,0 | 11,5 |  | 8,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 |  |
| 16,5 | 14,0 |  | 9,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | 0,26 | 0,36 | 0,53 | 0,75 | 1,8 |
| Главный угол в плане резца φ в град |  | Скорость резания v в м/мин |  | Сила подачи Рх в кГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 40 |  | 45 | 54 | 64 | 77 | 92 | 109 | 130 | 156 | 186 | 220 |  | 265 | 315 | 380 | 450 | 540 | 640 |
|  |  | 65 |  | 38 | 45 | 54 | 64 | 77 | 92 | 109 | 130 | 156 | 186 |  | 220 | 265 | 315 | 380 | 450 | 540 |
|  |  | 100 |  | 32 | 38 | 45 | 54 | 64 | 77 | 92 | 109 | 130 | 156 |  | 186 | 220 | 265 | 315 | 380 | 450 |
|  |  | 155 |  | 27 | 32 | 38 | 45 | 54 | 64 | 77 | 92 | 109 | 130 |  | 156 | 186 | 220 | 265 | 315 | 380 |
|  |  | 242 |  | 22 | 27 | 32 | 38 | 45 | 54 | 64 | 77 | 92 | 109 |  | 130 | 156 | 186 | 220 | 265 | 315 |
| 90 |  | 40 |  | 53 | 63 | 75 | 90 | 107 | 128 | 153 | 182 | 218 | 260 |  | 310 | 370 | 440 | 530 | 630 | 750 |
|  |  | 65 |  | 44 | 53 | 63 | 75 | 90 | 107 | 128 | 153 | 182 | 218 |  | 260 | 310 | 370 | 440 | 530 | 630 |
|  |  | 100 |  | 37 | 44 | 53 | 63 | 75 | 90 | 107 | 128 | 153 | 182 |  | 218 | 260 | 310 | 370 | 440 | 530 |
|  |  | 155 |  | 31 | 37 | 44 | 53 | 63 | 75 | 90 | 107 | 128 | 153 |  | 182 | 218 | 260 | 310 | 370 | 440 |
|  |  | 242 |  | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 63 | 75 | 90 | 107 | 128 |  | 153 | 182 | 218 | 260 | 310 | 370 |

| СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ Сталь конструкционная углеродистая, хромистая, хромоникелевая и стальные отливки Резцы с пластинками твердого сплава Т5К10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при растяжении в в кГ/мм2 |  |  |  |  |  | Подача S в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44–49 | 50–55 | 56–62 |  | 63–70 | 71-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | – |  | – | – | 0,25 | 0,38 | 0,54 | 0,75 | 0,97 |  | 1,27 | 1,65 | 2,15 |  | 2,8 | – | – |
| 4 | 2 | 1 |  | – | – | 0,14 | 0,25 | 0,38 | 0,54 | 0,75 |  | 0,97 | 1,27 | 1,65 |  | 2,15 | 2,8 | – |
| 8 | 4 | 2 |  | 1 | – | – | 0,14 | 0,25 | 0,38 | 0,54 |  | 0,75 | 0,97 | 1,27 |  | 1,65 | 2,15 | 2,8 |
| 20 | 8 | 4 |  | 2 | 1 | – | – | 0,14 | 0,25 | 0,38 |  | 0,54 | 0,75 | 0,97 |  | 1,27 | 1,65 | 2,15 |
| – | 20 | 8 |  | 4 | 2 | – | – | – | 0,14 | 0,25 |  | 0,38 | 0,54 | 0,75 |  | 0,97 | 1,27 | 1,65 |
| – | – | 20 |  | 8 | 4 | – | – | – | – | 0,14 |  | 0,25 | 0,38 | 0,54 |  | 0,75 | 0,97 | 1,27 |
| – | – | – |  | 20 | 8 | – | – | – | – | – |  | 0,14 | 0,25 | 0,38 |  | 0,54 | 0,75 | 0,97 |
| Характер обработки |  |  | Главный угол в плане φ в град |  |  | Скорость резания v в м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное и поперечное точение при отношении диаметров начальной и конечной обработки d:D=0,8–1,0 |  |  | 45–60 |  |  | 188 | 167 | 148 | 132 | 117 |  | 104 | 93 | 82 |  | 73 | 65 | 58 |
|  |  |  | 90 |  |  | 167 | 148 | 132 | 117 | 104 |  | 93 | 82 | 73 |  | 65 | 58 | 51 |
| Поперечное точение при отношении диаметров начальной и конечной обработки d:D=0,5–0,7 |  |  | 45–60 |  |  | 230 | 200 | 170 | 159 | 141 |  | 125 | 111 | 99 |  | 88 | 78 | 70 |
|  |  |  | 90 |  |  | 199 | 177 | 157 | 140 | 124 |  | 110 | 98 | 87 |  | 78 | 69 | 61 |
| Растачивание (до D=500 мм) |  |  | 45–60 |  |  | 167 | 148 | 132 | 117 | 104 |  | 93 | 82 | 73 |  | 65 | 58 | 46 |
|  |  |  | 90 |  |  | 148 | 132 | 117 | 104 | 93 |  | 82 | 73 | 65 |  | 58 | 51 | 51 |
| Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от состояния поверхности заготовки |  |  |  |  |  | Поверхность |  |  | Без корки |  |  | С коркой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литейной |  |  | Литейной загрязненной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коэффициент Кnv |  |  | 1.0 |  |  | 0,8–0,85 |  |  | 0,5–0,6 |  |  |  |

| СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ Чугун серый Резцы с пластинками из твердого сплава ВК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа твердости по Бринеллю НВ |  |  |  |  |  |  | Подача S в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243–229 |  | 170–225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 |  | – |  |  |  |  | 0,14 | 0,23 |  | 0,42 | 0,56 | 0,75 |  |  | 1,0 |  | 1,3 | 1,8 |  | 2,5 | 3,3 |
| 1,8 |  | 0,8 |  |  |  |  | – | 0,14 |  | 0,23 | 0,42 | 0,56 |  |  | 0,75 |  | 1,0 | 1,3 |  | 1,8 | 2,5 |
| 4 |  | 1,8 |  |  |  |  | – | – |  | 0,14 | 0,23 | 0,42 |  |  | 0,56 |  | 0,75 | 1,0 |  | 1,3 | 1,8 |
| 9 |  | 4 |  |  |  |  | – | – |  | – | 0,14 | 0,23 |  |  | 0,42 |  | 0,56 | 0,75 |  | 1,0 | 1,3 |
| 20 |  | 9 |  |  |  |  | – | – |  | – | – | 0,14 |  |  | 0,23 |  | 0,42 | 0,56 |  | 0,75 | 1,0 |
| Характер обработки |  |  |  | Главный угол в плане φ в град |  |  | Скорость резания v в м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное и поперечное точение при отношении диаметров начальной и конечной обработки d:D=0,8–1,0 |  |  |  | 45–60 |  |  | 174 | 154 |  | 137 | 122 | 108 |  |  | 96 |  | 86 | 76 |  | 68 | 60 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 144 | 128 |  | 114 | 101 | 90 |  |  | 80 |  | 71 | 63 |  | 56 | 50 |
| Поперечное точение при отношении диаметров начальной и конечной обработки d:D=0,5–0,7 |  |  |  | 45–60 |  |  | 209 | 186 |  | 165 | 147 | 130 |  |  | 116 |  | 103 | 92 |  | 82 | 72 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 174 | 154 |  | 137 | 122 | 108 |  |  | 96 |  | 86 | 76 |  | 64 | 57 |
| Растачивание (до D=500 мм) |  |  |  | 45–60 |  |  | 157 | 140 |  | 124 | 110 | 98 |  |  | 87 |  | 77 | 69 |  | 61 | 55 |
|  |  |  |  | 90 |  |  | 130 | 116 |  | 103 | 92 | 81 |  |  | 72 |  | 64 | 57 |  | 51 | 45 |
| Поправочные коэффициенты на скорость резания для измененных условий работы в зависимости от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) марки твердого сплава |  |  |  |  |  |  |  |  | 2) состояния поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка | ВК6 |  | ВК8 |  | ВК3 | ВК2 |  |  | Состояние поверхности |  |  |  | Без корки |  |  | С коркой |  |  |  |  |  |
| Коэффициент Киv | 1,0 |  | 0,83 |  | 1,15 | 1,2–1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литейной |  |  | литейной загрязненной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент Кnv |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,8–0,85 |  |  | 0,5–0,6 |  |  |

| МОЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РЕЗАНИЯ Сталь Резцы с пластинками из твердого сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при растяжении в в кГ/мм2 |  |  | Подача S в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤ 58 | 59–97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердость по Бринеллю НВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 166-277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 |  | 1,2 | 1,5 | 1,9 | – |  |  | – | – | – |  | – | – |  | – |
| 2,4 |  | 2,0 | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 |  | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |  |  | – | – | – |  | – | – |  | – |
| 2,8 |  | 2,4 | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 |  | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 |  |  | 1,9 | – | – |  | – | – |  | – |
| 3,4 |  | 2,8 | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 |  | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 |  |  | 1,5 | 1,9 | – |  | – | – |  | – |
| 4,0 |  | 3,4 | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 |  | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 |  |  | 1,2 | 1,5 | 1,9 |  | – | – |  | – |
| 4,8 |  | 4,0 | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 |  | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 |  |  | 0,96 | 1,2 | 1,5 |  | 1,9 | – |  | – |
| 5,7 |  | 4,8 | – | – | – | – | – | – | 0,25 |  | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 |  |  | 0,75 | 0,96 | 1,2 |  | 1,5 | 1,9 |  | – |
| 6,8 |  | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – |  | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 |  |  | 0,6 | 0,75 | 0,96 |  | 1,2 | 1,5 |  | 1,9 |
| 8,0 |  | 6,8 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 |  |  | 0,47 | 0,6 | 0,75 |  | 0,96 | 1,2 |  | 1,5 |
| 9,7 |  | 8,0 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | 0,25 | 0,3 |  |  | 0,37 | 0,47 | 0,6 |  | 0,75 | 0,96 |  | 1,2 |
| 11,5 |  | 9,7 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | 0,25 |  |  | 0,3 | 0,37 | 0,47 |  | 0,6 | 0,75 |  | 0,96 |
| 14,0 |  | 11,5 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  | 0,25 | 0,3 | 0,37 |  | 0,47 | 0,6 |  | 0,75 |
| 16,5 |  | 14,0 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  | – | 0,25 | 0,3 |  | 0,37 | 0,47 |  | 0,6 |
| 20 |  | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  | – | – | 0,25 |  | 0,3 | 0,37 |  | 0,47 |
| Скорость резания v в м/мин |  |  | Мощность резания N в квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |  | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 |  |  | 4,9 | 5,8 | 7,0 |  | 8,3 | 10 |  | 12 |
| 70 |  |  | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |  | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |  |  | 5,8 | 7,0 | 8,3 |  | 10 | 12 |  | 14 |
| 86 |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |  | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 |  |  | 7,0 | 8,3 | 10 |  | 12 | 14 |  | 17 |
| 106 |  |  | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |  | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 |  |  | 8,3 | 10 | 12 |  | 14 | 17 |  | 20 |
| 131 |  |  | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 |  | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 |  |  | 10 | 12 | 14 |  | 17 | 20 |  | 24 |
| 162 |  |  | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |  | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 |  |  | 12 | 14 | 17 |  | 20 | 24 |  | – |
| 200 |  |  | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 |  | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 |  |  | 14 | 17 | 20 |  | 24 | – |  | – |
| 245 |  |  | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 |  | 8,3 | 10 | 12 | 14 |  |  | 17 | 20 | 24 |  | – | – |  | – |
| 300 |  |  | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 |  | 10 | 12 | 14 | 17 |  |  | 20 | 24 | – |  | – | – |  | – |
| 370 |  |  | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 |  | 12 | 14 | 17 | 20 |  |  | 24 | – | – |  | – | – |  | – |
| Поправочные коэффициенты на мощность в зависимости от переднего угла в плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол резца в град |  |  |  |  | Передний угол  |  |  |  |  | +10 |  |  | –10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол в плане φ |  |  |  |  | 45–90 |  |  | 45–90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поправочный коэффициент КN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  |

| МОЩНОСТЬ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РЕЗАНИЯ Чугун серый и ковкий. Резцы с пластинками из твердого сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Точение и растачивание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугун серый | Подача S в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина резания t в мм до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,4 | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,0 | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,8 | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |  | – | – | – | – | – | – | – |
| 5,7 | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |  | 2,5 | – | – | – | – | – | – |
| 6,8 | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 |  | 1,9 | 2,5 | – | – | – | – | – |
| 8,0 | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 |  | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – | – | – | – |
| 9,7 | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 | 0,96 |  | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – | – | – |
| 11,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 | 0,75 |  | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 | 0,6 |  | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | – |
| 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,3 | 0,37 | 0,47 |  | 0,6 | 0,75 | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 |
| Скорость резания v в м/мин | Мощность резания N в квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |  | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 |
| 29 | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 |  | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 |
| 35 | – | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 |  | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 |
| 41 | – | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 |  | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 49 | – | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 |  | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| 59 | – | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 |  | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
| 70 | – | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 |  | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 |
| 84 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 |  | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 |
| 100 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 |  | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | – |
| 120 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 |  | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 | – | – |
| 142 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 |  | 20 | 24 | 29 | 37 | – | – | – |
| 170 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |  | 24 | 29 | 34 | – | – | – | – |
| 200 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |  | 29 | 34 | – | – | – | – | – |
| 240 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 |  | 34 | – | – | – | – | – | – |
| 290 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,0 | 8,3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 34 |  | – | – | – | – | – | – | – |
| П р и м е ч а н и е: При одновременной работе несколькими резцами мощность, потребную на резание, суммировать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ВЕЛИЧИНЫ ВРЕЗАНИЯ И ПЕРЕБЕГА ИНСТРУМЕНТА |  |  | Р е з ц ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |
| 1. Обработка одним резцом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип резцов и характер обработки | Угол φ | Глубина резания t в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 12 |
|  |  | Врезание и перебег l1+l2 в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резцы проходные, подрезные и расточные | 45 | 2 |  | 3,5 | 6 | 8 | 11 | 13 |  | 15 |
|  | 60 | 2 |  | 2,5 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 75 | 2 |  | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 |
|  | 90 | 3—5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резцы отрезные и прорезные | – | 2—5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 1К62 |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший диаметр обработки над станиной |  |  |  |  |  | 400 |
| Расстояние между центрами |  |  |  |  |  | 710 1000 1400 |
| Высота центров |  |  |  |  |  | 215 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка |  |  |  |  |  | 36 |
| Конус Морзе передней бабки |  |  |  |  |  | № 5 |
| Конус Морзе задней бабки |  |  |  |  |  | № 5 |
| Наибольшее сечение державки резца: ширина×высота |  |  |  |  |  | 25×25 |
| Наибольшее перемещение каретки: |  |  |  | от руки по валику по винту |  | 640 930 1330 640 930 1390 640 930 1390 |
| Цена одного лимба прод. |  |  |  |  |  | 1 |
| Быстрое перемещение суппорта в м/мин |  |  |  |  | прод. поперечн. | 3,4 1,7 |
| Резцовые салазки |  |  | Наибольший угол поворота Цена одного деления шкалы поворота наибольшее перемещение Цена деления лимба |  |  | –65о — +90о 1 140 0,05 |
| Наибольшее перемещение панели задней бабки |  |  |  |  |  | 200 |
| Поперечное смещение задней бабки |  |  |  |  |  | +15 |
| Число оборотов: |  | 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 |  |  |  |  |
| Продольные подачи: | 0,07 0,074 0,084 0,097 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,195 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,52 0,57 0,61 0,7 0,78 0,87 0,95 1,04 1,14 1,21 1,4 1,56 1,74 1,9 2,08 2,28 2,42 2,8 3,12 3,48 3,8 4,16 |  |  |  |  |  |
| Поперечные подачи: | 0,035 0,037 0,042 0,048 0,055 0,06 0,065 0,07 0,084 0,097 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,195 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,34 0,39 0,43 0,47 0,52 0,57 0,61 0,7 0,78 0,87 0,95 1,04 1,14 1,21 1,4 1,56 1,74 1,9 2,08 |  |  |  |  |  |
| Метрические резьбы, шаг в мм |  |  |  |  |  | 1—192 |
| Мощность электродвигателя главного движка в кВт, Nдв |  |  |  |  |  | 10 |
| Сила подачи, max — Рх, кг |  |  |  |  |  | 360 |
| Коэффициент полезного действия η |  |  |  |  |  | 0,75 |

Составители:

ЕРЕМИН Виктор Николаевич

КЛЮЧНИКОВА Нина Анатольевна

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по расчету режимов резания для нормирования станочных работ

Для студентов специальности «Менеджмент организации»

и направления «Менеджмент»

(Раздел «Машиностроение»)

«ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ»

Редактор В. А. Киселева

Компьютерная верстка Н. В. Корсаковой

Подписано в печать     .10.2008. Формат 60 х 84 1/16.

Бумага писчая. Печать плоская.

Усл. печ. л.     . Уч.-изд. л.      . Тираж       экз.

Издательство «Ивановский государственный университет»

153025 Иваново, ул. Ермака, 39